Aanvulling perforatie Rg 0,7 - 4% met zwart vlies

Rg0,7-4%SV

Aanvulling perforatie Rg 0,7 - 4%- zwart vlies

Aanvulling voor plafondpositie voor geperforeerde uitvoering over de rand, incl. akoestisch vlies (Freudenberg SoundTex C 1986 SP) in de fabriek over het gehele oppervlak ingelijmd.

Perforatie volgens DIN 24041: Rg 0,7 – 3,0

Diameter gaten:                              0,7 mm

Plaatsing gaten:                              recht

Perforatiepercentage:                  4,3%

Vlies:                                                    zwart, in de fabriek ingelijmd

De combinatie van perforatie en vlies bereikt een geluidsabsorptiecoëfficiënt van "Alpha W = 0,75 (L)" bij een inbouwhoogte van 200 mm.

Volgens EN ISO 11654 kan klasse C worden bereikt zonder extra inzetstukken. Een overeenkomstig testcertificaat moet worden verstrekt voordat de bestelling wordt geplaatst.

VOC-emissies:

Het vlies moet voldoen aan de eisen van het AgBB-testconcept volgens de goedkeuringsprincipes voor de gezondheidsbeoordeling van emissies van vluchtige organische stoffen uit bouwproducten. Een overeenkomstig certificaat moet worden bijgevoegd.